**ÇİMENTO TEKNİK ŞARTNAMESİ**

CEM I 42.5 özelliğinde olmalıdır.  
50 kg torbalar halinde ambalajlanmalıdır.  
Portlant çimentosu olmalıdır.  
28 günlük basınç dayanımı en az 50 MPa olmalıdır.  
 %2.8 S03, %1.1 MgO ve 0.0009% Cl içermelidir